## Slide 1: MANGKIN BERASASKAN OKSIDA TIMAH (IV) BAGI RAWATAN EMISI GAS TOKSIK KARBON MONOKSIDA
IMRAN SYAKIR BIN MOHAMAD

## Slide 2: PENGENALAN
Pencemaran udara - isu & masalah global.
1996 - 75 % daripada keseluruhan pencemaran di Malaysia.
TAKRIF PENCEMARAN UDARA
WHO - ruang udara mengandungi bahan toksik memudaratkan manusia & kesihatan.
Akta Kawalan Pencemaran Udara Amerika Syarikat - pengotoran di udara berbahaya kpd kesihatan, org awam, tumbuhan, haiwan & harta benda.

## Slide 3
SUMBER PENCEMARAN UDARA
Kenderaan bermotor Sektor Industri
CO HC NOx SOx
BAHAN PENCEMAR
Zarahan terampai
- p’guna’ Pb(CH3CH2)4

## Slide 5
ALTERNATIF PENYELESAIAN
1. 1974 - Akta Kualiti Alam Sekeliling.
2. Guna petrol tanpa Pb (eg. Iso-oktana)
3. Perkenal bhn api gantian (eg. Alkohol, Gasohol).
4. Guna sumber bebas bhn pencemar (eg. Elektrik).
5. Sistem pengubah pemangkinan.

## Slide 6
PENGUBAH PEMANGKINAN
Alat merawat pencemaran
gas - tukar gas toksik kepada
gas tak toksik.
Komponen P. Pemangkinan
Penyokong Washcoat Mangkin

## Slide 7
MANGKIN
- bhn yg dapat mempercepatkan t/b kimia & diperoleh kembali setelah t/b selesai.
2 Jenis
Mangkin Adi
eg. Pt & Pd
mahal
Mangkin Tak Adi
eg. MnO2, ZrO2
murah
1
2

## Slide 8
PEMILIHAN SnO2 SEBAGAI MANGKIN
Murah. (~RM 15.00/kg)
Mudah diperoleh. (M’sia - pengeluar timah dunia)
Mempunyai permukaan yang sesuai untuk pertukaran ion & aktiviti pemangkinan.
Stabil thp t/b asid - elak hakisan mangkin.
1 .
2 .
3 .
4 .

## Slide 9
OBJEKTIF KAJIAN
Sedia mangkin b’asas’
oksida timah (IV), didop
dgn oksida logam kump.
peralihan baris pertama
(eg. Co(II), Co(III), Ni(II),
Mn(II), Mn(IV), Cu(II),)
menggunakan kaedah
modifikasi sol-gel.
Melakukan ujian aktiviti
pemangkinan (CO  CO2)
& sampel terbaik dicirikan
menggunakan teknik spt
Penjerapan gas Nitrogen,
XRD, XPS, SEM, TGA/DTG
& FTIR.
1
2

## Slide 10: EKSPERIMEN
Penyediaan mangkin
SnO2
Sol SnO2
Mangkin
Ujian Aktiviti Pemangkinan
m’guna’ reaktor mikro
(p’oksida’ CO  CO2)
Analisis pencirian terhadap
sampel terbaik kajian –
T100(CO) sampel <
T100(CO) Pt/Al2O3
1
2
3

## Slide 11
PENYEDIAAN SnO2
SnCl4 + tdw + NH3
Pengemparan
Penyiringan
Hasil - Gel putih
Pengeringan - 120 C
Pepejal putih perang
yg lutsinar
Rajah skema susunan radas
penyediaan oksida timah (IV)

## Slide 12
PENYEDIAAN SOL
OKSIDA TIMAH (IV)
PENYEDIAAN
MANGKIN
SnO2 + kolina + tdw
Pengadukan
Hasil - larutan perang jernih
Sol SnO2 + pendop + tdw
Sampel dikeringkan
Pengkalsinan

## Slide 13
UJIAN AKTIVITI PEMANGKINAN
- Dijalankan ke atas semua mangkin
- Menggunakan reaktor mikro padatan tetap
- Melihat potensi pengoksidaan CO  CO2
Spektrum FTIR bagi pengoksidaan CO  CO2

## Slide 14
ANALISIS PENCIRIAN
P’jerapan gas N2
- luas permukaan & k’liang’ sampel
XRD
- sifat k’habluran & perubahan fasa
XPS
- ik. kimia, k’ada’ pengoksidaan & komposisi unsur
SEM
- saiz & bentuk partikel
TGA/DTG
- p’ubah’ k’hilang’ jisim thp suhu
FTIR
- kump. b’fungsi dlm sampel
2 .
1 .
3 .
4 .
5 .
6 .

## Slide 15: HASIL & P’BINCANGAN
UJIAN AKTIVITI PEMANGKINAN
3 sampel terbaik :
Sampel
TKalsin
T100 [CO] (C)
Co(II)-dop SnO2
400 C
175
Ni(II)/Co(II)-dop SnO2
600 C
150
Mn(IV)/Co(II)-dop SnO2
600 C
190

## Slide 16
PENJERAPAN GAS N2
Memperlihatkan perubahan sifat keliangan sampel (daripada Jenis Isoterma dan Alfa-s) berkadaran dengan peningkatan suhu pengkalsinan.
X b’liang meso+mikro meso X b’liang+meso X b’liang
Suhu meningkat  diameter liang luas p’mukaan & isipadu
Ni(II)/Co(II)-dop SnO2 (600 oC)
 berciri mesoliang
 btk silinder terbuka
 diameter liang ~ 10nm

## Slide 17
XRD
Suhu meningkat  amorfus  hablur
Fasa yang wujud  SnO2 tetragonal
 Co3O4 kubik
 Co2SnO4 kubik (suhu tinggi)
Kehadiran sp. Co3O4 dengan campuran keadaan p’oksidaan +2 dan +3 berupaya meningkatkan aktiviti pemangkinan.
Bhn p’dop Ni(II) dikenal pasti menggalakkan p’oksidaan Co2+ kepada Co3+ seterusnya tingkatkan k’hadiran Co3O4.

## Slide 18
XPS
Dekonvolusi spektrum Sn-3d
Kewujudan oksida timah dengan no. p’oksidaan +4.
2 btk  Sn-O-Sn
 Sn-OH (OH terminal)
Dekonvolusi spektrum Co-2p
Unsur kobalt hadir dalam btk Co3O4 (Co2+ & Co3+)
Dekonvolusi spektrum O-1s
- Kehadiran Sn-O, Sn-OH, Co2+-O & Co3+-O (600 oC shj)
Kehadiran spesies Co2+-O & Co3+-O dlm sampel berupaya meningkatkan aktiviti p’mangkinan

## Slide 19
SEM
Suhu meningkat
saiz partikel  luas permukaan
Disebabkan oleh pr. pengagglomeratan (partikel primer m’aggregat m’btk partikel sekunder).

## Slide 20
TGA/DTG
Jisim sampel dengan peningkatan suhu.
3 peringkat kehilangan jisim
1. 50 - 200 oC
   Nyahidrat molekul air & kondensasi OH.
  2. 200 - 400 oC
   Nyahidrat lengkap molekul air & kondensasi OH
  3. > 600 oC
   Kondensasi lengkap OH

## Slide 21
FTIR
Peningkatan suhu pengkalsinan menggalakkan proses penyingkaran sp. permukaan.
 molekul air
 mod cacat OH
 OH terminal
 OH titian
Peningkatan suhu juga sebabkan p’btkkan oksida logam semakin jelas.
 Sn-O

## Slide 22
KESIMPULAN
Mangkin disediakan b’asas oksida timah (IV) - didop dgn oksida logam p’alihan baris pertama - modifikasi sol-gel - ujian aktiviti utk melihat potensi p’oksidaan CO  CO2 - pencirian
Kriteria mangkin yang boleh memberikan aktiviti pemangkinan yang baik utk p’oksidaan CO kpd CO2
 TK 400 oC & 600 oC
 Keliangan bercirikan meso, btk silinder terbuka
 Kehadiran fasa Co3O4 (campuran no. p’oksidaan +2 dan +3)

## Slide 23: TERIMA KASIH